Dichtmischung für die Abdichtung von Wasserbecken, Teichen, Biotopen, Fließgewässern, bestehend aus natürlichen Sanden und Kiesen, Naturbentonit und inertem Tonfüller, in einer Mischanlage qualitätsgesteuert im Bereich des optimalen Einbauwassergehaltes eingestellt mit folgenden Eigenschaften:

- Materialzuordnung: LAGA Z0

- Verdichtbarkeitsklasse: V1

- Körnung nach DIN 4226: 0-8 mm

- Feinanteil unter 63 µm: ≥ 20 %

- Durchlässigkeitsbeiwert kf: < 1,0 x 10-11 m/s (Durchschnittswert)

- hohe Resistenzen gegen Störstoffe und Kationenaustausch

- lösbar, recyclebar, wiederverwendbar

nach Vorgabe des Herstellers einbauen und dynamisch auf mind. 98 % Dpr. verdichten, die fertige Dichtungsschicht darf eine Stärke von 10 cm nicht unterschreiten.

ÖkoPond 0/8 oder gleichwertiges Mischprodukt, die Gleichwertigkeit ist in allen geforderten Eigenschaften zu belegen.

Liefernachweis ÖkoPond 0/8:

HERAL GmbH & Co. KG, Dornierweg 4-6, D-48155 Münster

www.heral.de; info@heral.de

Die Abrechnung erfolgt nach Lieferschein/Wiegekarte